| Bahan | Modulus Elastis Е | Modulus Elastisitas Geser G | Tegangan Luluh | Tegangan Ultimate | Rasio Poisson v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ksi | GPa | ksi | GPa | ksi | GPa | ksi | GPa |  |
| Paduan Aluminium 2014-T6 6061-T6 7075-T6 | 10.000-11.400 10.600 10.000 10.400 | 70-79 73 70 72 | 3.800-4.300 4.000 3.800 3.900 | 26-30 28 26 27 | 5-70 60 40 70 | 35-500 410 270 480 | 15-80 70 45 80 | 100-550 480 310 550 | 0,33 0,33 0,3 0,33 |
| Kuningan | 14.000-16.000 | 96-110 | 5.200-6.000 | 36-41 | 10-80 | 70-550 | 30-90 | 200-620 | 0,34 |
| Perunggu | 14.000-17.000 | 96-120 | 5.200-6.300 | 36-44 | 12-100 | 82-690 | 30-120 | 200-830 | 0,34 |
| Besi Tuang Tarik Tekan | 12.000-25.000 | 83-170 | 4.600-10.000 | 32-69 | 17-42 | 120-290 | 10-70 50-200 | 69-480 340-1.400 | 0,2-0,3 |
| Beton (Tekan) | 2.500-4.500 | 17-31 |  |  |  |  | 1,5-10 | 10-70 | 0,1-0,2 |
| Tembaga dan Paduannya | 16.000-18.000 | 110-120 | 5.800-6.800 | 40-47 | 8-110 | 55-760 | 13-120 | 230-830 | 0,33-0,36 |
| Gelas Gelas Pelat Serat Gelas (fiberglas) | 7.000-12.000 | 48-83 | 2.700-5.100 | 19-35 |  |  | 5-50 10 1.000-3.000 | 30-1.000 70 7.000-20.000 | 0,17-0,27 |
| Paduan Magnesium | 6.000-6.500 | 41-45 | 2.200-2.400 | 15-17 | 12-40 | 80-280 | 20-50 | 140-1.200 | 0,35 |
| Monel (67% Ni, 30% Cu) | 25.000 | 170 | 9.500 | 66 | 25-160 | 170-1.100 | 65-170 | 450-1.200 | 0,32 |
| Nikel | 30.000 | 210 | 11.400 | 80 | 15-90 | 100-620 | 45-110 | 310-760 | 0,31 |
| Plastik Nilon Polietilen | 300-500 100-200 | 2,1-3,4 0,7-1,4 |  |  |  |  | 6-12 1-4 | 40-80 7-28 | 0,4 0,4 |
| Batu (Tekan) Granit, Marmer Kuarsa, Sandstone | 6.000-14.000 3.000-10.000 | 40-100 20-70 |  |  |  |  | 8-40 3-30 | 50-280 20-200 | 0,2-0,3 0,2-0,3 |
| Karet | 0,1-0,6 | 0,0007-0,0004 | 0,03-0,2 | 0,0002-0,001 | 0,2-1,0 | 1-7 | 1-3 | 7-20 | 0,45-0,50 |

material

teknik

| Bahan | Modulus Elastis Е | Modulus Elastisitas Geser G | Tegangan Luluhy | Tegangan Ultimate σu | Rasio Poisson v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ksi | GPa | ksi | GPa | ksi | GPa | ksi | GPa |  |
| Baja Kekuatan-Tinggi Mesin Pegas Tahan Karat Perkakas | 28.000-30.000 | 190-210 | 1.800-11.800 | 75-80 | 50-150 50-100 60-240 40-100 75 | 340-1.000 340-700 400-1.600 280-700 520 | 80-180 80-125 100-270 60-150 130 | 550-1.200 550-860 700-1.900 400-1.000 900 | 0,27-0,30 |
| Baja, Struktural ASTM-A36 ASTM-A572 ASTM-A514 |  |  |  |  | 30-100 36 50 100 | 200-700 250 340 700 | 50-120 60 70 120 | 340-830 400 500 830 |  |
| Kabel Baja |  |  |  |  | 40-150 | 280-1.000 | 80-200 | 550-1.400 |  |
| Paduan Titanium | 15.000-17.000 | 100-120 | 5.600-6.400 | 39-44 | 110-150 | 760-1.000 | 130-170 | 900-1.200 | 0,33 |
| Tungsten | 50.000-55.000 | 340-380 | 21.000-23.000 | 140-160 |  |  | 200-600 | 1.400-4.000 | 0,2 |
| Kayu (Bengkok) Douglas Fir Oak Southern Pine | 1.600-1.900 1.600-1.800 1.600-2.000 | 11-13 11-12 11-14 |  |  | 5-8 6-9 6-9 | 30-50 40-60 40-60 | 8-12 8-14 8-14 | 50-80 50-100 50-100 |  |
| Kayu (Kompresi Paralel dengan butiran) Douglas Fir Oak Southern Pine |  |  |  |  | 4-8 4-6 4-8 | 30-50 30-40 30-50 | 6-10 5-8 6-10 | 40-70 30-50 40-70 |  |